Załącznik  nr 8

(pieczęć oferenta)

# WYMAGANIA TECHNICZNE WYKŁADZINY PCV

Korytarze

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

....................................................................................................................

| Lp | Wymagania techniczne ( min) | Proponowane parametry techniczne (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj (nazwa, typ) oferowanej wykładziny |  |
| 2 | Typ wykładziny wg EN 649 – homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu |  |
| 3 | Klasa użytkowa wg EN 685 przemysłowa: klasa 43 |  |
| 4 | Grubość całkowita wg EN 428 – 2 mm |  |
| 5 | Warstwa użytkowa wg EN 429 – 2mm |  |
| 6 | Zabezpieczenie poliuretanem PUR Reinforced |  |
| 7 | Ciężar całkowity wg EN 430 – 2690g/m2 |  |
| 8 | Klasa ścieralności wg EN 660 – </=0,08mm Grupa T |  |
| 9 | Wgniecenie resztkowe wg EN 433 -</=0,02 mm |  |
| 10 | Właściwości antypoślizgowe DIN 51130 - R9 |  |
| 11 | Nie wymaga stosowania powłok ochronnych przez cały okres użytkowania. |  |

........................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela oferenta/