Załącznik  nr 7

(pieczęć oferenta)

# WYMAGANIA TECHNICZNE WYKŁADZINY PCV

Sale lekcyjne

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

....................................................................................................................

| Lp | Wymagania techniczne ( min) | Proponowane parametry techniczne (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj (nazwa, typ) oferowanej wykładziny |  |
| 2 | Typ wykładziny wg EN 649 – homogeniczna, jednowarstwowa z PCV |  |
| 3 | Wzór imitujący lastryko konstrukcja chipowa |  |
| 4 | Grubość całkowita wg EN 428 – 2 mm |  |
| 5 | Warstwa użytkowa wg EN 429 – 2mm |  |
| 6 | Zabezpieczenie poliuretanem PUR Reinforced |  |
| 7 | Ciężar całkowity wg EN 430 – 3000g/m2 |  |
| 8 | Klasa ścieralności wg EN 660 – P |  |
| 9 | Pozostałość odkształcania wg EN 433 -</=0,03 mm |  |
| 11 | klasa użytkowa wg EN 685 – 34,43 |  |
| 12 | Klasa antypoślizgowości wahadło 45 (sucha/mokra) wg PIN DIN51130ZH1/571R9 – 73/25 |  |
| 13 | Nie wymaga stosowania powłok ochronnych przez cały okres użytkowania. |  |

........................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela oferenta/