UWAGA: załącznik nr 10  nieaktualny. Poniżej zamieszczono aktualny załącznik nr 10a jako obowiązujący w niniejszym postępowaniu – modyfikacja treści siwz.

Załącznik  nr 10

(pieczęć oferenta)

# WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

....................................................................................................................

| Lp | Wymagania techniczne ( min) | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość nawierzchni – 13mm W tym grubość natrysku – 1,5 -2 mm |  |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie w [MPa] -  0,7 |  |
| 3 | Wydłużenie względne przy zerwaniu % -  40 |  |
| 4 | Wytrzymałość na rozdzieranie w Mpa -  35 |  |
| 5 | Ścieralność określona w aparacie STUTTGART w [mm] -  0,10 |  |
| 6 | Współczynnik tarcia kinetycznego - w stanie suchym - 0,35 - w stanie mokrym - 0,25 |  |
| 7 | Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60oC w [%] -  0,02 |  |
| 8 | Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej szarej, stopień -  4 - charakter zmiany – nie występuje zmiana barwy |  |
| 9 | Mrozoodporność po 25 cyklach: - wygląd – brak śladów zniszczenia - zmiana masy % -  1,0 |  |

........................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik  nr 10 a

(pieczęć oferenta)

# WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

....................................................................................................................

| Lp | Wymagania techniczne ( min) | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość nawierzchni – 13mm W tym grubość natrysku – 1,5 -2 mm |  |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie w [MPa] -  0,7 |  |
| 3 | Wydłużenie względne przy zerwaniu % -  40 |  |
| 4 | Wytrzymałość na rozdzieranie w Mpa -  35 |  |
| 5 | Ścieralność określona w aparacie STUTTGART w [mm] -  0,10 |  |
| 6 | Współczynnik tarcia kinetycznego - w stanie suchym - 0,35 - w stanie mokrym - 0,25 |  |
| 7 | Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60oC w [%] -  0,2 |  |
| 8 | Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej szarej, stopień -  4 - charakter zmiany – nie występuje zmiana barwy |  |
| 9 | Mrozoodporność po 25 cyklach: - wygląd – brak śladów zniszczenia - zmiana masy % -  1,0 |  |

........................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/