UWAGA: załącznik nr 11  nieaktualny. Poniżej zamieszczono aktualny załącznik nr 11a jako obowiązujący w niniejszym postępowaniu – modyfikacja treści siwz.

Załącznik  nr 11

(pieczęć oferenta)

# WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

....................................................................................................................

| Lp | Wymagania techniczne ( min) | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Składniki włókna – polipropylen + polietylen - odporne na promienie UV |  |
| 2 | Rodzaj włókna - monofil |  |
| 3 | Wysokość źdźbła – 50 mm+/-10% |  |
| 4 | Całkowita grubość - 52mm +/-10% |  |
| 5 | Ciężar włókna - 11.100 Dtex+/- 10% |  |
| 6 | Gęstość, sploty włókien /m2 - 136944 +/-10% |  |
| 7 | Gęstość, sploty włókien - 31700 |  |
| 8 | Wypełnienie piaskiem kwarcowym – ok. 35[kg/m2]+/-10% |  |
| 9 | Wypełnienie granulatem gumowym- ok.10kg/m2 |  |

........................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik  nr 11a

(pieczęć oferenta)

# WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

....................................................................................................................

| Lp | Wymagania techniczne ( min) | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Składniki włókna – polipropylen + polietylen - odporne na promienie UV |  |
| 2 | Rodzaj włókna - monofil |  |
| 3 | Wysokość źdźbła – 50 mm+/-10% |  |
| 4 | Całkowita grubość - 52mm +/-10% |  |
| 5 | Ciężar włókna - 11.100 Dtex+/- 10% |  |
| 6 | Gęstość, sploty włókien /m2 - 136944 +/-10% |  |
| 7 | Wypełnienie piaskiem kwarcowym – ok. 35[kg/m2]+/-10% |  |
| 8 | Wypełnienie granulatem gumowym- ok.10kg/m2 |  |

........................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/