Załącznik  nr 10

(pieczęć oferenta)

# WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI PODŁOGI SPORTOWEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

....................................................................................................................

| Lp | Wymagania techniczne ( min) | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Współczynnik tarcia kinetycznego - w stanie suchym -  0,34 - w stanie mokrym -  0,12 |  |
| 2 | Klasa odporności ogniowej - trudno zapalne |  |
| 3 | Ścieralność określona w aparacie STUTTGART w [mm] -  0,09 |  |
| 4 | Wytrzymałość na rozciąganie w [MPa] -  3 |  |
| 5 | Wytrzymałość na rozdzieranie w N -  25 |  |
| 6 | Wydłużenie względne przy rozciąganiu -  50% |  |
| 7 | Przyczepność do podłoża w Mpa -  0,50 |  |
| 8 | Twardość w skali Shore’a – 85+/-10% |  |
| 8 | Odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki w mm2 -  100 - wygląd powierzchni po badaniu – bez zmian |  |
| 9 | Zapewnione jednakowe odbicie piłki na całej powierzchni |  |

........................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela oferenta/