Kozienice, 27.07.2006r.

RG-7020/43/P/06

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie „ budowa dwóch przyszkolnych boisk sportowych, mini bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Brzeźnica gm. Kozienice”

Urząd Miejski w Kozienicach w oparciu o art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w załączeniu przesyła wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie budowy dwóch przyszkolnych boisk sportowych, mini bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Brzeźnica gm. Kozienice.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej o poniższych parametrach

- Grubość nawierzchni 12-13 mm, w tym grubość natrysku2 mm

- Wytrzymałość na rozciąganie w [Mpa] 1,5

- Wydłużenie względne w %  120

- Wytrzymałość na rozdzieranie w N  35

- Twardość jednostki SHOREA  60

- Ścieralność w [mm]  0,10

- Współczynnik tarcia kinetycznego:- wstanie suchym  0,4,  - wstanie mokrym0,25

- Odporność na uderzenie powierzchnia odcisku kulki w mm2 730

- Przyczepność, MPa:- do podkładu betonowego  0,3, - do podkładu asfaltobetonowego  0,3, - do podkładu gumowo kwarcowego  0,3

- Mrozoodporność w %: - zmiana masy (zwiększenie lub zmniejszenie)  1,0, - wygląd powierzchni po badaniu bez zmian

- Odporność na działanie cykli hydrotermicznych w %: - zmiana masy (zwiększenie lub zmniejszenie)  1,0, - wygląd powierzchni po badaniu bez zmian

- Odporność na sztuczne starzenie 4

- Nasiąkliwość wodą w %  2,0

- Zmiana wymiarów po działaniu temperatury + 60oC w [%] 0,2

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaproponowanej nawierzchni. Nawierzchnia ta spełnia wszystkie wymogi techniczne postawione przez projektanta w STWOIR.

- Grubość nawierzchni 12-13 mm, w tym grubość natrysku2 mm- wymagana 13mm w tym grubość natrysku1,5-2mm

- Wytrzymałość na rozciąganie w [Mpa] 1,5 - wymagane  0,7

- Wydłużenie względne przy zerwaniu w %  120 - wymagane 40%

- Wytrzymałość na rozdzieranie w N  35 - wymagane35N

- Ścieralność w [mm]  0,10 – wymagane  0,10

- Współczynnik tarcia kinetycznego:- wstanie suchym  0,4Mpa – wymagane  0,35Mpa;  - wstanie mokrym 0,25- wymagane 0,25MPa

- Zmiana wymiarów po działaniu temperatury + 60oC w [%] 0,2 – wymagane  0,2%

- Odporność na sztuczne starzenie 4 – wymagane  4

- Mrozoodporność w %: - zmiana masy (zwiększenie lub zmniejszenie)  1,0 – wymagane  1,0; - wygląd powierzchni po badaniu bez zmian – wymagane bez zmian

Otrzymują:

1.wg. załączonej listy adresatów.